ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине

«Проектирование и производство изделий интегральной электроники»

Весенний семестр 2023-2024 учебного года

Специальность 1-39 02 01 «Моделирование и компьютерное проектирование РЭС»

(группа 112601)

1. Термины и определения. Этапы и способы проектирования ИС. Технологическое, элементное, топологическое и схемотехническое проектирование.

2. Классификация ИС по способам проектирования и конструктивно-технологическим признакам.

3. Материалы для полупроводниковых ИС. Их сравнительный анализ.              4. Типы полупроводниковых пластин и их обозначение.

5. Эпитаксиальное выращивание полупроводниковых слоев. Назначение. Техника, проведения эпитаксии.

6. Параметры эпитаксиальных слоев и методы их контроля.

7. Назначение диэлектрических пленок и требования к их параметрам.

8. Термическое окисление кремния.

9. Химическое осаждение оксида и нитрида кремния.

10. Диффузионное легирование. Назначение. Техника и способы диффузионного легирования. Легатуры.

11. Способы проведения диффузионного легирования и профили легирования. Достоинство и недостатки диффузионного легирования.

12. Ионное легирование. Назначение. Техника ионного легирования. Ионная имплантация и отжиг.

13. Режимы ионного легирования и их влияние на профиль легирования. Достоинства и недостатки ионного легирования,

14. Фотолитография. Назначение. Фоторезисты, фотошаблоны.

15. Техника фотолитографии. Разрешающая способность.

16. Назначение тонких пленок. Методы и техника вакуумного напыления. Достоинства и недостатки методов напыления.

17. Методы изоляции элементов полупроводниковых ИС.

18. Технологические маршрута изготовления полупроводниковых ИС с изоляцией р-n переходом. Достоинства и недостатки

19. Технологические маршрута изготовления полупроводниковых ИС с диэлектрической. Эпик-процесс. Достоинства и недостатки

20. Технологические маршрута изготовления полупроводниковых ИС с комбинированной изоляцией. Изопланар. Достоинства и недостатки.

21. Технологический маршрут изготовления МДП ИС с алюминиевым и поликремневым затвором. Достоинства и недостатки.

22. Технологический маршрут изготовления МДП ИС с поликремневым затвором. Достоинства и недостатки.

23. Технологические маршруты изготовления биполярно-полевых ИС.

24. Конструкция интегрального биполярного п-р-п транзистора с изоляцией p-n переxoдом.

25. Конструкция интегрального биполярного п-р-п транзистора с диэлектрической изоляцией диэлектрической.

26. Конструкция интегрального биполярного п-р-п транзистора с комбинированной изоляцией.

27. Основные электрические параметры биполярного транзистора.

28. Связь основных электрических параметров биполярного транзистора с конструктивно-технологическими параметрами.

29. Конструкция интегрального латерального биполярного p-n-р транзистора

30. Конструкция резисторов биполярных полупроводниковых ИС.

31.  Методика конструктивного расчета резисторов биполярных полупроводниковых ИС.

32. Конструкции конденсаторов биполярных полупроводниковых ИС             33. Методика конструктивного расчета конденсаторов биполярных полупроводниковых ИС

34. Конструкции полевых транзисторов с затвором на основе р-n перехода

35. Конструкции полевых транзисторов Шоттки.

36. Основные электрические характеристики полевых транзисторов с затвором на основе р-n перехода и их связь с конструктивно-технологическими параметрами.

37. Конструкции интегральных МДП транзисторов.

38. Основные электрические характеристики МДП-транзисторов и их связь с конструтивно-технологическими параметрами.

39. Содержание этапа топологического проектирования заказных и полузаказных ИС. Топологические ограничения и технические требования при разработке топологии ИС.

40. Корпуса и методы герметизации ИС.

41. Методы монтажа кристалла в корпусе.

42. Оценка теплового режима полупроводниковой ИС в металлостеклянном корпусе

43. Оценка теплового режима полупроводниковой ИС в пластмассовом корпусе

44. Надежность ИС и ее связь с условиями эксплуатации. Расчет параметров надежности.

45. Математическое моделирование диффузионного легирования. Законы Фика и их частные решения.

46. Моделирование физических эффектов, сопровождающих диффузионное легирование.

47. Моделирование термического окисления.

48. Моделирование ионного легирования.

49. Содержание и задачи схемотехнического проектирования. Математическое обеспечение.  Математические модели и эквивалентные схемы диодов. Малосигналъная, шумовая и температурная модели диода.

50. Параметры математических моделей диодов и методики их экспериментального определения.

51. Математические модели и эквивалентные схемы биполярного транзистора для режима большого сигнала.

52. Малосигнальная, шумовая и температурная модели биполярного транзистора.

53. Параметры математических моделей биполярного транзистора и методики их экспериментального определения.

54. Математическая модель большого сигнала полевого транзистора с управляющим р-n переходом (ПТУП).

55. Математическая модель малого сигнала полевого транзистора с управляющим р-n переходом (ПТУП). Шумовая и температурная модели.

56. Параметры математической модели ПТУП и методики их экспериментального определения.

57. Математическая модель МДП транзистора большого сигнала. 68. Математическая модель МДП транзистора малого сигнала.

58. Модели МДП транзистора первого, второго и третьего уровней. Шумовая и температурная модели.

59. Параметры математической модели МДП транзистора и методики их экспериментального определения.

60. Программное обеспечение схемотехнического проектирования. Программа SPICE. Правила составления входного файла Описание схемных элементов.

Вопросы подготовил

ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС